**UNIGLAS TOP K 0,4 Z**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Kryptongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 12 mm Kryptongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 36 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,4 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **55 %**g-Wert nach EN 410: **37 %**Lichtreflexion aussen: **30 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN-EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-1DE

**UNIGLAS TOP PURE K 0,5 P**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 10 mm Kryptongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float   
SZR B-C: 10 mm Kryptongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 32 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,5 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **74 %**g-Wert nach EN 410: **53 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-2DE

**UNIGLAS TOP PURE K 0,6 P**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 8 mm Kryptongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float   
SZR B-C: 8 mm Kryptongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 28 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,6 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **74 %**g-Wert nach EN 410: **52 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-3DE

**UNIGLAS TOP PURE A/K 0,5 P**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 14 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung   
Glas B: 4 mm Float   
SZR B-C: 14 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 40 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,5 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **74 %**g-Wert nach EN 410: **53 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-4DE

**UNIGLAS TOP PURE A/K 0,6 P**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung   
Glas B: 4 mm Float   
SZR B-C: 12 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 36 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,6 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **74 %**g-Wert nach EN 410: **53 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-5DE

**UNIGLAS TOP PURE A/K 0,7 P**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 10 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung   
Glas B: 4 mm Float   
SZR B-C: 10 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 32 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **74 %**g-Wert nach EN 410: **52 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-7DE

**UNIGLAS TOP PURE A 0,5 P**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float   
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 48 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,5 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **74 %**g-Wert nach EN 410: **53 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-7DE

**UNIGLAS TOP PURE A 0,7 P**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 36 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **74 %**g-Wert nach EN 410: **52 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-9DE

**UNIGLAS TOP PURE A 0,6 P**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float   
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 40 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,6 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **74 %**g-Wert nach EN 410: **52 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-5DE

**UNIGLAS TOP A 0,5 DP**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 48 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,5 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **75 %**g-Wert nach EN 410: **56 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-10DE

**UNIGLAS TOP A 0,6 DP**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 40 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,6 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **75 %**g-Wert nach EN 410: **56 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-11DE

**UNIGLAS TOP A 0,7 DP**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 36 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **75 %**g-Wert nach EN 410: **56 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-12DE

**UNIGLAS TOP WHITE CLEAR A 0,5 D**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Diamant   
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 48 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,5 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **76 %**g-Wert nach EN 410: **60 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □   
Ornamentglas:……………………………………….... □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-17DE

**UNIGLAS TOP WHITE CLEAR A 0,6 D**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Diamant   
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 44 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,6 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **76 %**g-Wert nach EN 410: **60 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □   
Ornamentglas:……………………………………….... □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-18DE

**UNIGLAS TOP WHITE CLEAR A 0,7 D**Energiegewinnglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Diamant   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 36 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **76 %**g-Wert nach EN 410: **60 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □   
Ornamentglas:……………………………………….... □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-19DE