UNIGLAS TOP K 0,9 Z 
Energiegewinnglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear 
SZR A-B: 10 mm Kryptongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 18 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,9 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 70 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 20 % 
Schalldämmmass Rw,p: 31 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-13DE

UNIGLAS TOP A 1,0 Z 
Energiegewinnglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 24 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 70 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 20 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-14DE

UNIGLAS TOP PURE K 1,0 P 
Energiegewinnglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear 
SZR A-B: 10 mm Kryptongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 18 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 82 % 
g-Wert nach EN 410: 64 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 31 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-15DE

UNIGLAS TOP PURE A 1,1 P 
Energiegewinnglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 24 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 82 % 
g-Wert nach EN 410: 64 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-16DE

UNIGLAS TOP WHITE CLEAR A 1,1 D 
Energiegewinnglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant 
SZR A-B: 15 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 23 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 83 % 
g-Wert nach EN 410: 72 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 30 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-20DE