**UNIGLAS SUN GM NEUTRAL 64/42 A 0,5 ZP**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,5 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **64 %**g-Wert nach EN 410: **42 %**Lichtreflexion aussen: **25 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-111DE

**UNIGLAS SUN GM NEUTRAL 55/37 A 0,5 Z**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 4 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung auf Position A2   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,5 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **55 %**g-Wert nach EN 410: **37 %**Lichtreflexion aussen: **30 %**Schalldämmmass Rw,p: **32 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-112DE

**UNIGLAS SUN GM NEUTRAL 55/31 A 0,7 P**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung SKN 165 auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **55 %**g-Wert nach EN 410: **31 %**Lichtreflexion aussen: **18 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-61DE

**UNIGLAS SUN GM NEUTRAL 48/28 A 0,7 Z**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung SKN 165 auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **48 %**g-Wert nach EN 410: **28 %**Lichtreflexion aussen: **22 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-62DE

**UNIGLAS SUN GM NEUTRAL 56/27 A 0,7 P**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung 62/29 auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **56 %**g-Wert nach EN 410: **27 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-64DE

**UNIGLAS SUN GM NEUTRAL 48/25 A 0,7 Z**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung 62/29 auf Position A2   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm Float extra clear   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **48 %**g-Wert nach EN 410: **25 %**Lichtreflexion aussen: **15 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-65DE

**UNIGLAS SUN GM SILBER 52/39 A 0,7 P**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol super silber mit Beschichtung auf Position A1   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **52 %**g-Wert nach EN 410: **39 %**Lichtreflexion aussen: **38 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM12-2016-68DE

**UNIGLAS SUN GM SILBER 40/30 A 0,7 Z**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol super silber mit Beschichtung auf Position A1   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **40 %**g-Wert nach EN 410: **30 %**Lichtreflexion aussen: **44 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM12-2016-69DE

**UNIGLAS SUN GM SAHARA 31/27 A 0,7 P**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol classic klar mit Beschichtung auf Position A1   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **31 %**g-Wert nach EN 410: **27 %**Lichtreflexion aussen: **36 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-72DE

**UNIGLAS SUN GM SAHARA 24/20 A 0,7 Z**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol classic klar mit Beschichtung auf Position A1   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **24 %**g-Wert nach EN 410: **20 %**Lichtreflexion aussen: **38 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-73DE

**UNIGLAS SUN GM GRÜN 59/34 A 0,7 P**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float grün   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **59 %**g-Wert nach EN 410: **34 %**Lichtreflexion aussen: **11 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-76DE

**UNIGLAS SUN GM GRÜN 44/26 A 0,7 Z**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float grün   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **44 %**g-Wert nach EN 410: **26 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-77DE

**UNIGLAS SUN GM BRONCE 40/32 A 0,7 P**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float bronce   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **40 %**g-Wert nach EN 410: **32 %**Lichtreflexion aussen: **7 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach TRAV   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM12-2016-80DE

**UNIGLAS SUN GM BRONCE 30/24 A 0,7 Z**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float bronce   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **30 %**g-Wert nach EN 410: **24 %**Lichtreflexion aussen: **11 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM12-2016-81DE

**UNIGLAS SUN GM GRAU 35/29 A 0,7 P**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float grau   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **35 %**g-Wert nach EN 410: **29 %**Lichtreflexion aussen: **7 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-84DE

**UNIGLAS SUN GM GRAU 26/22 A 0,7 Z**Sonnenschutzglas   
  
3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float grau   
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung   
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung   
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1   
  
Elementdicke: ca. 38 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **0,7 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **26 %**g-Wert nach EN 410: **22 %**Lichtreflexion aussen: **9 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-85DE